华建字〔2019〕39号

关于调整建筑材料（试块、试件）送检规定的通    知

各施工企业、监理企业：

为加强对建筑工程施工质量的控制，保证工程质量，根据国家对建筑材料（试块、试件）进行施工质量检验的有关规定，结合我县的实际，决定对我县建筑材料（试块、试件）的送检频率要求作如下调整：

一、钢筋 (GB/T 28900－2012)

每栋工程所用的同一牌号、同一炉号、同一规格的钢筋原材，每批不大于60吨，应送检1次，试件每组7根，其中5根长为500mm、2根长为750mm（ϕ28mm以上长为800mm）。

二、钢筋焊接接头 (JGJ/T 27－2014)

每栋工程钢筋焊接接头每种规格每台班不超过300个为一批，应送检1次，试件每组3根、每根长为500mm。

三、钢筋机械连接 (JGJ 107－2016)

每栋工程钢筋机械连接每种规格每台班不超过500个为一批，应送检1次，试件每组为3根、每根长为500mm。

- 混凝土 (GB 5024－2015)

- 每栋工程混凝土按每台班拌制同配合比混凝土且不超过100m³为一批，应送检1组，试块（边长为150mm立方体）、按每种配合比取样，每组3块。

五、砂浆 (JGJ/T 70－2009)

每栋工程砌筑、抹灰砂浆每组以不超过250m³为一批，每种标号至少应送检1组，砂浆（边长为70.7mm立方体）每组3块。

六、蒸压灰砂砖 (GB 11945－1999)

每栋工程蒸压灰砂砖同类型的每10万块为一批，应送检1组，每组10块。

七、蒸压加气混凝土砌块（GB 11969-2008)

每栋工程蒸压加气混凝土砌块同类型的每1万块为一批，应送检1组，每组18块。

八、水泥软练试验 (GB 175－2007)

每栋工程同一厂家、同一品种、同一批号水泥至少应送检1次，每次送检重量为12kg（在同一批号数量为20包以上抽取）。

九、混凝土配合比设计 (JGJ 55－2011)

每栋工程每种混凝土设计标号至少应送检1次，水泥重量50kg，碎石重量50kg，砂重量30 kg。

十、砂浆配合比设计 (JGJ/T 98－2010)

每栋工程每种砂浆设计标号至少应送检1次，水泥重量10kg，砂重量30kg，混合砂浆的掺合料重量20kg。

对于目标管理为优良样板工程的，应按上述要求适当增加送检频率。在实际工作中，质量监督站可根据需要对建筑材料随机专项抽查。所有送检材料都必须在建设单位的监督下、严格按有关规定取样和制作，并由施工企业委托人和监理员（见证取样人员）在送检委托单上签名并随试件送检，否则不予试验。在送检样品的取样和制作中严禁弄虚作假，否则将追究有关人员责任。

本规定自2019年11月1日起执行，华建字[2014]16号文同时作废。

五华县住房和城乡建设局

2019年10月28日